Medidas nos Chips Didáticos

  - Resistores (chip 1)

a) Temperatura e resistência de folha:

O objetivo é verificarmos e estudarmos o efeito da temperatura sobre o valor da resistência de alguns resistores, e caracterizarmos os mesmos através de sua resistência de folha.

Para tanto utilizaremos o chip 1, cujo esquemático segue na figura abaixo.

Figura 1 – Chip didático I

Meça com um ohmímetro os resistores R3 (entre os pinos 2 e 15), R4 (entre os pinos 13 e 14) e R8 (entre os pinos 7 e 13), para duas temperaturas diferentes: ambiente e aproximadamente 10o C (temperatura interna da geladeira). Anote os valores na tabela abaixo:

| Resistores | Tambiente (~25o C) | Tgeladeira (~10o C) |
| --- | --- | --- |
| R3 |  |  |
| R4 |  |  |
| R8 |  |  |

Tabela 1 – Resistências para temperaturas diferentes

Para o calculo da resistência de folha (Rs), utilizamos a seguinte equação:

onde R é a resistência já medida, W e L as dimensões dos resistores (largura e comprimento respectivamente). Essas dimensões se encontram na tabela a seguir.

| Resistores | W ((m) | L ((m) |
| --- | --- | --- |
| R3 | 30 | 1680 |
| R4 | 10 | 10150 |
| R8 | 30 | 1680 |

Tabela 2 – Dimensões dos resistores

De posse dos valores dos resistores e das dimensões dos resistores podemos então calcular a resistência de folha (Rs) e preencher a tabela abaixo:

| Resistores | Rs (~25o C) | Rs (~10o C) |
| --- | --- | --- |
| R3 |  |  |
| R4 |  |  |
| R8 |  |  |

Tabela 3 – Resistência de folha para temperaturas diferentes

- Perguntas:

- O que é mobilidade? Qual a sua influência sobre o valor dos resistores?

- Baseado nos valores obtidos para os resistores (Tabela 1), classifique-os quanto ao seu material: metálico, semicondutor tipo n e tipo p. Explique o motivo de sua classificação.

iii) Como a temperatura afeta os valores dos resistores? Esse efeito é igual para os três resistores?

b) Calculo de resistência através da característica VxI e 4 pontas:

Mediremos novamente o valor do resistor R3, utilizando para tanto a característica VxI, cuja montagem é mostrada na figura 2, e a medida de 4 pontas, que apresenta uma montagem diferente (também mostrada na figura 2), havendo a necessidade de se ter corrente circulando entre os pinos do resistor desejado (pinos 2 e 15) e de se medir a tensão entre outros dois pinos (1 e 16).

Figura 2 – Montagem para característica VxI e 4 pontas

Feitas as medidas, complete a tabela abaixo:

| Resistor | VxI | 4 pontas |
| --- | --- | --- |
| R3 |  |  |

Tabela 4 – VxI e 4 pontas

- Perguntas:

- Qual o princípio da medida de quatro pontas?

- Qual tipo de medida é mais precisa? VxI ou 4 pontas? Explique.

  - Transistores (chip 2)

A esquema a seguir ilustra os dispositivos que compõem o chip 3 e sua respectiva pinagem:

figura 3 - Pinagem  do chip 2

figura 4 - dispositivos do chip 2

Utilizando os transistores N3 e P4, realize as medições que seguem:

1.2) Chip 2

Utilizando os transistores N3 e P4, realize as medições que seguem abaixo:

- Obtenha suas curvas características utilizando a HP4145 da sala de medições do CCS. Observe que a mesma possui alguns programas de medições de transistores e diodos prontos.

Abaixo estão as curvas ID x VDS (curva característica) dos transistores N3 e P4 que foram traçadas utilizando o programa PT1P1(para PMOS) e PTNP1(para NMOS).

Curva ID x VDS transistor N3:

Curva ID x VDS transistor P4:

- Trace as curvas ID ( VGS ( HP4145 ) para (VDS( = 0,1V e (VBS( = 0V ; 1,5V ; 3,0V e 4,5V calculando os valores de VT, ( e ( (fator de corpo).

Utilizam-se os programas PT1P2(para PMOS) e PTNP2(para NMOS) para traçar as seguintes curvas desejadas:

Curva ID x VGS, transistor N3:

Curva ID x VGS, transistor P4:

Para  N3:

| Vt (V) | VBS (V) |
| --- | --- |
| 1.78 | 0,0 |

Para P4:

| Vt (V) | VBS (V) |
| --- | --- |
| -1.21 | 0,0 |
| -1.53 | 1,5 |
| -1.75 | 3,0 |
| -1.89 | 4,5 |

Cálculo do Fator de Corpo:

Para o transistor canal-N observou-se que não houve variação de VT com a tensão VBS, logo, ( = 0.

Para o transistor canal-P, determinou-se (, utilizando-se os valores de VT em função da tensão VBS, da tabela acima e a equação

O valor médio de ( obtido foi

( = V½

- Através das curvas de log(ID) ( VGS ( HP4145 ) na região sub-limiar com  (VBS( = 0V e  (VDS( = 0V , 1,5V , 3,0V e 4,5V , calcule o fator de idealidade destes transistores. Obs: pode-se traçar uma reta entre dois pontos da curva na HP, o que facilita a obtenção dos coeficientes angular e linear da reta ou mesmo copiar os dados da HP e colocá-los no software Origin.

Utilizamos o programa PT1P3(para PMOS) e PTNP3(para NMOS) para traçar as curvas abaixo.

Curva log(ID) x VGS (região sublimiar) para N3:

O fator de idealidade para N3:.

n = [1/grad]/60mV =

1/grad = 138 mV/dec

Comentários:

Curva log(ID) x VGS (região sublimiar) para P4:

O fator de idealidade para P4:

n = [1/grad]/60mV = 1.3

1/grad = -83mV/dec

Comentários:

- Com o traçador de curvas de capacitância da sala de medidas do CCS, obtenha as curvas CG ( VG para (VD( = (VS( =0V, 1V e 2V. Explique as curvas.

Comentários:

  - Diodos (chip 3)

A esquema a seguir ilustra os dispositivos que compõem o chip 3 e sua respectiva pinagem:

figura 5 - Pinagem  do chip 3

figura 6 - dispositivos do chip 3

a)  Fator de idealidade, tensão de rompimento e capacitância de junção:

O modelo existente para a descrição do comportamento do diodo, proposto por Shockley, estabelece que:

;

onde  k é a constante de Boltzmann

T é temperatura em Kelvin [K]

Para chegar à este modelo, Shockley teve que fazer algumas aproximações, circunscrevendo o modelo à uma região de validade. Atentando para esta região, é possível verificar o quão próximo estão às condições dos diodos reais das assunções tomadas por Shockley.

Um modo para a verificação deste "quão próximo" é pela introdução de um fator no modelo acima, ad hoc, o chamado fator de idealidade (. Assim, a expressão, para VD > 100 mV, o que implica em  >> 1, fica:

De posse dos dados ID e VD, plotando ID em escala logarítmica, o fator ( advém diretamente do coeficiente angular do modelo linearizado:

Feitas estas considerações, com o chip no escuro, trace a curva I x V dos diodos D4, D7 e D8 utilizando o analisador de parâmetros HP 4145B, tanto em escala linear como em logarítmica (base 10).

Como a escala de ID está em base 10, o coeficiente angular ( da reta obtida está relacionado com ( por:

onde 1/GRAD é a denominação do inverso do coeficiente angular no analisador de parâmetros.

| Diodo | 1/GRAD [mV/dec] | ( |
| --- | --- | --- |
| D4 |  |  |
| D7 |  |  |
| D8 |  |  |

Tabela 5 – Fator de idealidade

À luz do que foi feito, comente os resultados obtidos.

Observando novamente a expressão de Shockley, vê-se que, à medida que VD diminui, ID tende à I0. Entretanto, conforme VD é diminuído, o modelo proposto deixa sua região de validade, não contemplando outros fenômenos. Quais fenômenos seriam estes?

Para verificar o comportamento dos três diodos na região reversa e encontrar o valor da tensão de rompimento (Breakdown Voltage BV), utilize o analisador de parâmetros, atentando para o limite do equipamento de +/-100V. Além disso, imponha o limite de 10 mA para a corrente no diodo.

| Diodo | BV [V] |
| --- | --- |
| D4 |  |
| D7 |  |
| D8 |  |

Tabela 6 – Tensão de rompimento

A tensão de rompimento BV obtida acima pode ser ocasionada devido a dois dos fenômenos perguntados acima. No presente caso, qual seria o fenômeno responsável pelo valor obtido de BV? Qual o critério utilizado para esta distinção? Explique qualitativamente o fenômeno em questão.

Sabido a natureza do fenômeno, como poderia ter sido previsto a ordem das magnitudes obtidas (em módulo), por exemplo, BVD7 > BVD4 > BVD8? Respalde sua previsão, ou melhor, sua constatação, com base no leiaute do chip didático e na fórmula a seguir.

Além dos quesitos até aqui estudados, a característica ID x VD e o comportamento na região reversa, os diodos também possuem aplicação como capacitor de junção. Um exemplo disto é encontrado nos circuitos geradores de FM.

Para a caracterização desta capacitância é necessário o conhecimento da capacitância de junção CJ0, ou seja, o conhecimento do valor da capacitância sem a aplicação de tensão no diodo.

Sob esta condição, VD =0, meça CJ0 com o medidor de capacitância.

| Diodo | CJ0 [pF] |
| --- | --- |
| D4 |  |
| D7 |  |
| D8 |  |

Tabela 7 – Caracterização da capacitância

Explique os resultados obtidos. Utilize os resultados obtidos para as tensões de BV, os dados das áreas dos diodos e a fórmula a seguir como auxílio:

AD4 = 100x100 (m2, AD7 = 100x100 (m2 e AD8 = 84x84 (m2

figura 7 - Estrutura do diodo

b) Comportamento do diodo sob aplicação de luz

b.1) Característica ID x VD

Os parâmetros estudados anteriormente o foram sob a ausência de luz. Agora, a título de comparação, trace a característica do diodo D5, no escuro e sob a luz de maior intensidade da fonte luminosa. Utilize o HP 4145B.

Explique as diferenças observadas.

b.2)  Potência gerada

Uma vez que pares elétron-lacuna podem ser gerados pelo processo conhecido como fotogeração, a análise da potência gerada pode ser feita conectando o diodo D5 à um resistor R = 1M(, segundo o circuito abaixo:

figura 8 - Fotogeração

Anote o valor de tensão medido VR nas duas condições. Na condição com luz, utilize a máxima intensidade da fonte luminosa:

| Condição | VR [V] |
| --- | --- |
| Sem luz |  |
| Com luz |  |

Tabela 8 – Fotogeração

Calcule a potência gerada Pg.

(W

Sabendo que a área do diodo D5 é de A = 6000 (m x 40 (m = 2,4.10-7m2, calcule a potência por m2 P.

Calculado P, encontre a área necessária A1W para que uma potência de 1W seja gerada.

1m2  -   P      (    A1W =         m2

A1W  - 1W

c) Influência da polarização reversa em ID

Uma vez analisado o efeito da luz, agora será estudado o comportamento da corrente ID variando-se a tensão de polarização reversa.

Para isto, utilize o analisador de parâmetros HP 4145B e complete a tabela abaixo:

| VD [V] | ID |
| --- | --- |
|  | Sem luz | Com luz |
| 0 |  |  |
| -4 |  |  |
| -7 |  |  |

Tabela 9 – Polarização reversa

Explique os resultados obtidos.

  - Oscilador em Anel (chip 4)

O chip em questão é composto por aproximadamente 1500 transistores, formando um oscilador em anel com 301 inversores, um decodificador de 3 bits de entrada para configurar a quantidade de inversores desejada e um divisor de freqüência com 4 divisores, que dividem as freqüências de saída por 25, 210, 215 e 220. O principio de operação é o mostrado na figura seguinte:

N inversores                                                         saída

# Figura 9 – Princípio de operação do oscilador em anel

Para a medida do oscilador em anel utilizamos a montagem mostrada na figura 10, abaixo:

Figura 10 – Montagem para análise do oscilador em anel

Meça a freqüência de oscilação nos pinos 6, 7 10, 12, 14 e 15, para um VDD = 5V, e preencha a tabela a seguir.

| Pino | Freqüência (Hz) | Razão de divisão |
| --- | --- | --- |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 10 |  |  |
| 12 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

Tabela 10 – Freqüência e razão de divisão

Agora, para o pino 14, varie VDD conforme os valores pedidos na tabela abaixo e após medir o valor da freqüência complete a tabela abaixo.

| VDD (V) | F (Hz) |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 5 |  |
| 7 |  |
| 9 |  |

Tabela 11 – Variação de VDD

- Perguntas:

- Qual o princípio de funcionamento de um oscilador em anel?

- Analisando a tabela 11, o que se concluí?

# Text boxes

16

15

1

2

15

2