Medidas no Chip Teste Fabricado

  - Diodo pn

a)  Fator de idealidade:

Pelas considerações feitas no estudo de diodos no chip didático, o fator de idealidade ( é obtido do coeficiente angular da expressão  linearizada, expressão aproximada para VD > 100 mV:

Dessa forma, utilizando o analisador de parâmetros HP4145B, trace as curvas ID x VD e log(ID) x VD. Para isto, conecte o catodo (lado n) com o canal SMU que corresponde ao terminal comum; quanto ao anodo (lado p), conecte-o com o canal que corresponde à var1.

Da curva log(ID) x VD, tome dois pontos na região 0.1 ( VD ( 0.3 V e obtenha o coeficiente angular ( . Na seqüência, calcule o fator de idealidade (:

(  =

(  =

Comente os resultados obtidos.

b)  Tensão de ruptura BV

Para verificar o comportamento do diodo na região reversa e encontrar o valor da tensão de rompimento (Breakdown Voltage BV), utilize o analisador de parâmetros, atentando para o limite do equipamento de +/-100V.

BV [V] =

Comente o resultado.

c)  Estudo na região reversa

Neste item, meça o valor da corrente reversa para |VD| = 5 V. Compare este valor com os valores obtidos em outros dispositivos e com o das outras lâminas processadas.

Comente sobre o valor obtido.

  - Capacitor MOS

a) Obtenha a curva Capacitância x Tensão para o capacitor MOS, calcule os parâmetros indicados a seguir e comente os resultados obtidos.

- espessura do óxido (tox)

|  | (0 = 8.854 x 10-14 Faraday/centímetro |
| --- | --- |
|  | (0x = 3,9 (para SiO2) |
|  | A ( Área do capacitor em cm2 |
|  | Cac ( Capacitância na região de acumulação |
| tox = |  |

- largura da camada de depleção (Wf)

|  | (Si = 11,9 |
| --- | --- |
|  | Cinv ( Capacitância na região de inversão |

| Wf = |  |
| --- | --- |

- concentração de portadores (NA,D)

Cálculo recursivo

NA,D(0) = 1015 ( NA,D(1) =

NA,D(1) = ( NA,D(2) =

NA,D(2) = ( NA,D(3) =

NA,D(3) = ( NA,D(4) =

- capacitância de "flat-band"

|  | k = 8.62 x 10-5 eletron-Volt/Kelvin |
| --- | --- |
|  | T ( Temperatura |
|  | q = 1.602 x 10-19 Coulomb |

| CFB = |  |
| --- | --- |

- cargas efetivas de interface (Qef/q)

| , onde e | (F>0 ( | tipo p |
| --- | --- | --- |
|  | (F<0 ( | tipo n |

ni= 1,45 x 1010 e VFB é a tensão onde a capacitância é igual à CFB, obtida através da curva C x V.

| VFB = |  |
| --- | --- |
| (F = |  |
| (MS = |  |

Qef/q =

  - Transistores MOSFET

- Utilizando o HP4145B, obtenha as curvas características (ID x VDS) de 2 transistores da lâmina, um de canal curto e um de canal longo. Explique o porquê de seu formato, indicando as regiões ôhmica e de saturação e compare as curvas dos 2 transistores.

- Obtenha a curva ID x VGS para |VDS| = 0,1 e |VBS| = 0, 2 e 4V. Determine valor de VT0, mobilidade (() e fator de corpo (() e comente os resultados obtidos.

| VT0 = |  |
| --- | --- |
| , onde Leff = L - 1,4 XJ | L ( comprimento do canal |
|  | XJ ( profundidade da junção |
|  | W ( largura do canal |
|  | Cac, A ( parâmetros obtidos na medida C x V |
|  | gm ( transcondutância máxima |
| ( = |  |

|  | Cac, A, NA,D ( parâmetros obtidos na medida C x V |
| --- | --- |
|  | (Si = 11,9 |
|  | (0 = 8.854 x 10-14 Faraday/centímetro |
|  | q = 1.602 x 10-19 Coulomb |
| ( = |  |

- Obtenha a curva  x VGS, com VDS = VGS e VBS = 0V. Encontre o valor de VT0 e compare com o valor encontrado anteriormente. Qual método é mais preciso na determinação de VT0?

- Obtenha as curvas ID x VGS em região sub-limiar, com |VDS| = 1, 2 e 3,9 V, e VBS = 0V. Determine o fator de idealidade e explique o formato das curvas obtidas.

n =

  - Cruz Grega

O estudo de resistências no chip fabricado se dá através da estrutura intitulada como “Cruz Grega”, cuja estrutura é mostrada abaixo.

Figura 1 – Cruz Grega

A obtenção da resistência por quadrado é possível medindo-se a queda de tensão entre 2 e 4, ao mesmo tempo em que se faz uma corrente fluir entre 1 e 3. Isso significa dizer que:

Com isso podemos preencher a tabela a seguir:

| Tipo | I13 (A) | V24 (V) | R (() |
| --- | --- | --- | --- |
| N |  |  |  |
| P |  |  |  |

Tabela 1 – Resistência por quadrado

Outra medida a ser realizada é feita colocando-se uma corrente através de 4 e 6 e medindo-se a tensão entre 3 e 5. Utilizando-se o valor de resistência encontrado acima, podemos determinar a razão W/L, através da seguinte fórmula:

Assim podemos preencher a tabela abaixo:

| Tipo | I46 (A) | V35 (V) | W/L |
| --- | --- | --- | --- |
| N |  |  |  |
| P |  |  |  |

Tabela 2 – W/L

- Perguntas:

- Compare os valores obtidos na tabela 7 com os valores obtidos para o caco de teste durante o processamento?

- Compare os valores obtidos para W/L na tabela 8 com o valor nominal de máscara, no caso de este estar disponível?

  - Flip-Flop

Em nosso chip fabricado, dentre as estruturas fabricadas, temos o seguinte flip-flop, cuja foto segue abaixo.

Figura 2 – Flip-Flop

Esse flip-flop é formado por 12 transistores p-MOS e a pinagem é a mostrada na figura acima.

A análise do flip-flop acima será feita através da injeção de níveis lógicos 0 (0V) e 1 (-5V) nas entradas Clock, In1 e In2, sendo Vgg colocado em –12V, Vdd em –5V e Vss em 0V. Realize essa análise conforme indica a tabela a seguir e preencha-a com os níveis lógicos obtidos nas saídas Out1 e Out2.

| Clock | In1 | In2 | Out1 | Out2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

Tabela 3 – Flip-Flop Teste – Tabela Verdade

- Perguntas:

- Analisando os resultados obtidos na tabela 9, comente os mesmos e a partir disto descubra qual o tipo do Flip-Flop em questão.

- Uma vez sabido o tipo do Flip-Flop em questão, descreva o seu circuito elétrico.