PROCESSOS pMOS e nMOS

tipo Enriquecimento

CCS/UNICAMP

# Agosto 2003

- Processo pMOS: Lâminas tipo n, (100), resistividade entre 4 a 9 ohm.cm

Processo nMOS: Lâminas tipo p, (100), resistividade entre 11 e 22 ohm.cm

Três lâminas para dispositivos e 1 lâmina teste tipo n para pMOS e mais três lâminas para dispositivos e 1 lâmina teste tipo p para nMOS

Data:   /   /   .

Medida de resistividade por 4 pontas: V/I =                ohm

Medida de espessura:                  m

Resulta:	Rs =                             ohm/sq.

Resist =            ohm.cm

Apenas as lâminas nMOS:

Limpeza padrão RCA completa

I/I de 11B+, E=65 keV, 5.0 E13 cm-2 (ajuste de VT)

- Limpeza padrão RCA completa

Data:   /   /

Observar no microscópio

Observação

- Oxidação úmida, Xox = 0.7 m

Data:   /   /

Forno de 	Pen. de Boro, T = 1000 C,

Entrada em N2, > 3 min.

N2 = 30 min

O2 = 10 min

O2 / H2O = 180 min. (aprox. 63 gotas / min)

N2 = 10 min

Saída em N2, > 3 min.

Observações:

Medida do óxido: m (esperado: 0.7m).

Clivar lamina teste pMOS em 4 quadrantes: T1, T2, T3 e T4 e lâmina teste nMOS em 4 quadrantes: T5, T6, T7, T8

(opcional, clivar em 2 meias lâminas, para clivar em quadrantes posteriormente, após etapas # ?)

- Fotogravação de fonte/dreno (# 1)

Data:   /  /

Receita padrão no. F1

Aplicar HMDS 7000 rpm, 30”,

Aplicar AZ 1350J, 7000 rpm, 30”

Soft-bake, 92C, 30 min.

Exposição 14”

Revelador MIF 312 / H2O DI (1/1), 1 min.

Ver no microscópio

Observações:

- Etch do óxido em BHF

Data:   /    /

Até remover todo óxido das costas da lâmina

Tempo = (13´?)

Ver no microscópio

Remover óxido dos cacos T3 e T4, T5 e T6

Observações:

- Remoção do fotorresiste

Data:    /   /

Lavar em acetona

Ferver em acetona, isopropanol, água DI

Fazer limpeza padrão RCA completa

Ver no microscópio

Observações:

- I/I de Fonte/Dreno

Data:    /   /

I/I de 11B+, E=50 keV, 5.0 E15 cm-2, laminas pMOS

I/I de 31P+, E=80 keV, 7.0 E15 cm-2, lâminas nMOS

Incluir  lâmina para controle: cacos T3 e T4 (pMOS), T7 e T8 (nMOS)

I/I de 31P+, E=50 keV, 5.0 E15 cm-2, nas costas das lâminas pMOS

Observações:

Limpeza padrão RCA completa.

- Recozimento e oxidação úmida

Data:    /    /

Incluir todos os cacos testes.

Forno no. Pen.Boro, T=1000 C

Entrada, N2 > 3 min.

N2 = 20 min

O2 = 5 min.

O2 + H2O = 100 min.

N2 = 10 min.

Saída, N2, > 3 min

Medida da espessura de óxido sobre cacos T1 e T3:

Xo(T1) =                            m (esperado 0.94 m)

Xo(T3) =                            m (esperado: 0.54 m)

Remover óxido sobre caco T4 e T8

Medida de Rs e Xj no caco T4 e T8: Rs =			Xj =

Observações:

- Fotogravação de canal e contatos (# 2)

Data:   /   /

Receita padrão no. F1 (ver item 4)

Ver no microscópio

Observações:

- Etch do óxido em BHF

Data:    /    /

Até remover todo óxido do caco T1 e T5

t = 			(estimado 18 min).

Ver no microscópio

Observações:

- Remoção do fotorresiste

Data:    /   /

Lavar em acetona

Ferver em acetona, isopropanol, água DI

Fazer limpeza padrão RCA completa

Ver no microscópio

Observações:

- Oxidação de porta: 75 nm (incluir cacos teste T1, T2, T3, T5, T6 e T7)

Data:    /   /

Forno de oxidação com TCE:	 	, T=1000 C

Entrada, N2 > 3 min.

N2 = 5 min

O2 = 5 min.

O2 + (1%) TCE = 30 min.

O2 = 5 min

N2 = 30 min.

Saída, N2, > 3 min

Medida da espessura de óxido sobre cacos teste T1 e T5 (gate), T2 e T6 (campo) e T3 e T7 (S/D): Xo(T1,5) =		Xo(T2,6) =		Xo(T3,7) =

Remover óxido do caco T3 e T7 (junto com a etapa 14)

Medida de Rs e Xj no caco T3: Rs = 		xj =

Observações:

- Fotogravação de contatos (# 3)

Data:    /   /

Receita padrão no. F1

Ver no microscópio

Observações:

- Etch do óxido em BHF

Data:    /   /

Até remover todo óxido do caco teste T1 e T5, T3 e T7

t = 				(estimado 1 a 2 min)

Ver no microscópio

Observações:

- Remoção de fotorresiste

Data:   /   /

Lavar em acetona

Ferver em acetona, isopropanol, água DI

Ver no microscópio

Observações:

- Evaporação de Al: 1 m

Data:   /   /

Fazer limpeza padrão RCA sem etapa da piranha.

Pressâo base =

Pressão de evaporação =

Tempo de evaporação =

- Fotogravação de interconexões (# 4)

Data:    /   /

Receita padrão no. F1

Ver no microscópio

Observações:

- Etch do Al em: H3PO4 (350 ml) + HNO3 (30 ml)

Data:    /   /

Até remover todo Alumínio exposto

t =

Ver no microscópio

Observações:

- Remoção do fotorresiste.

Data:    /   /

Lavar em acetona

Ferver em acetona (2 X), isopropanol, água DI

Ver no microscópio

Observações:

- Evaporação de Al: 0.5 m nas costas das lâminas

Data:   /   /

Fazer limpeza com solventes,

Pressâo base =

Pressão de evaporação =

Tempo de evaporação =

- Sinterização de contatos.

Data:   /   /

Forno de Liga	, T = 450 C

N2 com vapor de água, t = 30 min.

Ver no microscópio

Observações:

- Medidas Elétricas.

Datas:

Good Luck. !!!

Roteiro de medidas de caracterização do chip teste CCS02:

- Caracterização do diodo pn (quadrado próximo ao “pad” do capacitor):

- Curva I x V em escala linear e logaritmo

- Determine fator de idealidade e resistência série

- Determine a tensão de “breakdown”, se possível.

- Meça valor da corrente reversa e da sua densidade de corrente para VD = 5 V. Compare com valores obtidos em outros dispositivos e com o das outras lâminas processadas. Comente sobre o valor obtido.

- Curva C x V do capacitor MOS:

- Determine espessura do óxido

- Determine a dopagem do substrato

- Determine a carga efetiva de interface

- Determine o valor de VT

- Caracterização dos 2 transistores MOS:

- Curvas características

- Curva ID x VGs para VDS = -0.1V e VBS = 0.0, 2.0 e 4.0 V

- Determine valor de VT, mobilidade e fator de corpo (veja se confere com o valor da dopagem de substrato obtido no item anterior).

- Curva SQRT (ID) x VGs, com VDs = VGs, VBS = 0.0

- Determine valor de VT e compare com valor obtido acima.

- Curvas de ID x VGS em região sub-limiar, com VDS = -0.1, -2 e -4 V, VBS = 0.0.

- Determine o inverso da inclinação da curva em mV/década.

## Caracterização do resistor tipo cruz Grega

- Meça V/I da cruz com 4 terminais e determine a resistência por quadrado. Compare com os valores do caco teste medido durante o processamento.

- Meça V/I do resistor comprido com 4 terminais, passando corrente peor 2 mais distantes e medindo a tensão pelos 2 terminais mais internos. Do valor desta resistência, determine a largura da linha e compare com o valor nominal de máscara (se disponível).

- Caracterização do circuito lógico fabricado:

- Desenhe o esquema elétrico do circuito através da análise das fotografias e identifique o tipo de flip-flop.

- Faça a medida funcional do circuito, usando VDD = -5V, VGG = -10V e pulsos de 0 a –5V nas 3 entradas do circuito (na falta de geradores pode ser uma medida estática, com fontes DC e variação manual nas entradas).

vI)	Veja também o roteiro descrito no capítulo “Descrição das Medidas dos Dispositivos, parte 2”