EE941 – Tecnologia Eletrônica I

Fabricação e Caracterização de Dispositivos MOS

2o Semestre de 2003

Planejamento das Aulas

| Aula # | Data | Atividades |
| --- | --- | --- |
| 1 | 05/08 | Descrição de processo MOS – CCS Medidas de espessura, tipo e resistividade Marcar as lâminas. Visita ao CCS |
| 2 | 12/08 | Modelo de oxidação e descrição de fotogravação. Limpeza de lâminas, oxidação, medida de espessura do óxido. |
| 3 | 19/08 | Revisão de teoria MOS Fotogravação de fonte/dreno + etching Medidas de chip didático |
| 4 | 26/08 | Teoria de difusão e implantação de íons Implantação de Fonte/Dreno + costas Medida de chip didático |
| 5 | 02/09 | Apresentação de Simulação de Processos, Dispositivos Recozimento e oxidação de Fonte/Dreno Medida de chip didático |
| 6 | 09/09 | Teoria de Vácuo e de Etching Medidas de tox, XJ, e RS em caco teste. Simulações SUPREM e PISCES |
| 7 | 16/09 | Fotogravação de canal e contatos e etching Simulações SUPREM e PISCES Medidas de chip Didático |
| 8 | 23/09 | Teoria de cargas no sistema SiO2/Si Limpeza e oxidação de porta Visita ao LPD |
| 9 | 30/09 | Teoria de CVD Fotogravação de contatos e etching Medidas de tox, XJ, e RS em caco teste |
| 10 | 07/10 | Teoria de metalização. Evaporação de Al Fotogravação de Al |
| 11 | 14/10 | Evolução de Microeletrônica Evaporação de Al nas costas Recozimento de sinterização de contatos. |
| 12 | 21/10 | Introdução a microssistemas Medidas de dispositivos fabricados |
| 13 | 28/10 | Medidas de dispositivos fabricados |
| 14 | 04/11 | Medidas de dispositivos fabricados |
| 15 | 11/11 | Entrega e avaliação dos relatórios |

Avaliação: lista de presença, participação e avaliação de relatório individual.