IE 521 – Tecnologia de Circuitos Integrados

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS

Prof. Jacobus W Swart

- Deseja-se projetar um transistor MOS, utilizando-se os simuladores ATHENA e ATLAS da Silvaco, a partir da seqüência de fabricação básica a seguir:

Lâmina: Silício tipo A, com dopagem B.

- Deposição de 500 nm de óxido de silício.

- Fotogravação 1 – abertura da região ativa.

- Oxidação térmica de porta de 20 nm em 900 C e 40 minutos (corrigir o tempo se for o caso).

- Implantação Iônica para ajuste de tensão de limiar com energia de 30 KeV.

- Implantação Iônica para ajuste de punchtrough, com energia de 160 keV.

- Deposição de Silício policristalino intrínseco (400 nm) em 600 C e 15 minutos.

- Difusão de C para dopagem degenerada do silício policristalino de porta.

- Fotogravação 2 – Definição do silício policristalino.

- Implantação de D de Fonte/Dreno com energia E e dose F.

- Recozimento em forno com ambiente de N2 em 940 C e 20 minutos para ativação das impurezas implantadas.

- Deposição de 400 nm de óxido de silício.

- Densificação do óxido em forno com ambiente de N2 em 940 C e 10 minutos.

- Fotogravação 3 – Abertura de contratos.

- Deposição de 100 nm de Titânio (barreira de difusão).

- Deposição de 1000 nm de Alumínio.

- Fotogravação 4 – Definição do Alumínio e Titânio.

- Sinterização em 420 C e 30 minutos.

Obs.: As variáveis A, B, C, D, E e F serão fornecidas individualmente através de sorteio. Nota: no presente semestre (ano 2002) todos farão o mesmo exercício, com os dados do caso 1

Pede-se:

- Desenhe o perfil do transistor MOS após as etapas 4, 9, 13 e 17.

- Projete a etapa 4 (dose de implantação e o tipo de dopante necessário) para se ter tensão de limiar de transistor de canal longo (L=5 m e W=10m) em módulo de 0.8 Volt (Vtn=+0.8V ou Vtp=-0.8V) para tensão de dreno de 0.1 V em módulo. Adote o número de cargas de interface SiO2/Si =1x1011cm-2.

- Determine o efeito de canal curto na tensão de limiar traçando a curva Vt x L (0.4, 0.6, 08, 1.0, 1.2, 2.0, 5.0 m). Explique os resultados obtidos. Repita o mesmo trabalho, a) considerando um óxido de porta mais espesso (40nm por exemplo, reajustando a dose de implantação para o mesmo VT) e b) considerando uma profundidade de junção maior (aumente a energia da implantação de íons de fonte/dreno e o tempo de recozimento após implantação, a fim de aumentar a profundidade da junção em 50%). Comente sobre o efeito da espessura de óxido e da profundidade de junção.

- Ainda omitindo o passo 5, determine o comprimento de canal L para o qual a tensão de perfuração MOS (punchthrough) seja 10 V em módulo (Utilize o critério da Dra. Sally Liu, ou seja, onde a corrente IDS = 10-9W/L, com VGS = VFB).

- Acrescente agora o passo 5 e ajuste o valor da dose para que não tenhamos perfuração MOS para L = 0.8 m. Elabore curvas a) log(IDS) x VGS para VDS de 1 a 5 V, b) distribuição bi-dimensional de densidade de elétrons e de potencial elétrico no transistor para VDS = 5 V e VGS = 0 V, para 2 casos: sem e com o passo 5 otimizado. Repita as mesmas curvas para L = 0,6 m.

- Gere as curvas características, IDS x VDS(0 a 5V) / VGS(0 a 5 V), de 2 transistores com W=10m, L=0.8m: a) transistor otimizado, b) transistor omitindo passo 5, tox = 40nm e profundidade de junção 50% maior

2.	Acrescentar à seqüência de fabricação básica anterior as seguintes etapas de processo (apenas para o transistor otimizado acima):

8.1. Implantação Iônica de G para formação de LDD com energia H e dose de 1x1013 cm-2.

8.2. Deposição de 300 nm de óxido de silício.

8.3. Remoção de óxido por plasma (formação de um espaçador –Spacer- de 0.25 um de comprimento).

Pede-se:

- Desenhar o perfil do transistor após as etapas 8.1, 9 e 17.

- Obter a nova curva Vt x L. Comparando com a curva obtida no item c da primeira questão, qual seqüência de fabricação apresenta melhor desempenho com relação ao efeito de canal curto na tensão de limiar? Explique.

- Determine em que posição do canal do transistor o campo elétrico lateral é maior. Comparando-se o transistor COM e SEM LDD, qual deles apresenta menor campo elétrico máximo? Explique através de simulações.

Escolher um dos 8 projetos cujas variáveis estão indicadas na tabela abaixo:

| VARIÁVEIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | P | P | P | P | N | N | N | N |
| B [1015cm-3] | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| C | FOS | BOR | FOS | BOR | FOS | BOR | FOS | BOR |
| D | FOS | FOS | FOS | FOS | BOR | BOR | BOR | BOR |
| E [KeV] | 40 | 50 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F [1015cm-2] | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| G | FOS | FOS | FOS | FOS | BOR | BOR | BOR | BOR |
| H [KeV] | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |

FOS = FÓSFORO; BOR = BORO.